Konveyör Bantları Teknik Ürün Rehberi
ASBELT ve Ziligen ürün gamına göre ürün açıklamaları ve teknik ön seçim tabloları
Bu çalışma yalnızca birkaç kalınlığı değil, web sitesinde ayrı ürün grubu olarak sunulabilecek başlıca konveyör bantlarını kapsar. Ürünler kodla değil; renk, kalınlık, yüzey ve kullanım alanıyla tanımlanmıştır.
	Ürün grubu
	Yaygın kalınlık
	Başlıca kullanım

	Düz PVC bantlar
	1,3-3,8 mm
	Genel taşıma, paketleme, lojistik

	Grip ve desenli PVC bantlar
	2,5-5,4 mm
	Eğimli taşıma, bagaj, koli ve çuval

	Gıda tipi PVC bantlar
	2,0-7,4 mm
	Gıda, unlu mamul ve hijyenik prosesler

	Antistatik ve özel PVC bantlar
	1,5-3,0 mm
	Elektronik, paketleme ve özel riskli ortamlar

	PU bantlar
	0,5-2,0 mm
	Gıda, ambalaj, bıçak sırtı ve hassas taşıma

	Pamuk ve polyester dokuma bantlar
	1,0-4,0 mm
	Fırın, hamur, tekstil ve hafif taşıma

	Havaalanı bantları
	2,5-5,4 mm
	Bagaj kabul, ayırma ve eğimli taşıma

	Mermer ve taş bantları
	5,2-13 mm
	Islak proses, kesim, polisaj ve ağır hizmet


Teknik değerlerin okunması
• Yıldızsız değerler ASBELT teknik föyünden doğrudan doğrulanmış katalog değerleridir.
• Yıldızlı minimum tambur ve sıcaklık değerleri, ürün kodu seçilmeden yapılan güvenli ön seçim değerleridir.
• Kesin seçimde bant genişliği, ek tipi, kat sayısı, ters bükülme, yük ve çalışma hızı birlikte kontrol edilmelidir.


Düz PVC Konveyör Bantları
Ziligen ürün tablosundaki toplam kalınlık, kaplama malzemesi ve renk bilgileri ile ASBELT'in doğrulanmış 2 mm yeşil PVC verisi birlikte değerlendirilmiştir.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	1,3 mm siyah PVC bant
	1,3
	PVC üst / polyester alt, grip
	25 / 40 mm*
	-10...+70 °C*
	Hafif ürün, paketleme ve kaydırmaz taşıma

	1,5 mm yeşil PVC bant
	1,5
	PVC üst / polyester alt, düz
	25 / 40 mm*
	-10...+70 °C*
	Hafif genel taşıma ve paketleme

	1,7 mm açık yeşil çift kaplı PVC bant
	1,7
	PVC üst ve alt kaplama
	30 / 50 mm*
	-10...+70 °C*
	Nemli ortam ve kolay temizlenen hatlar

	2 mm beyaz PVC bant
	2,0
	PVC üst / polyester alt, düz
	35 / 50 mm*
	-10...+70 °C*
	Paketleme ve açık renk ürün taşıma

	2 mm yeşil PVC bant
	2,0
	2 kat, düz ve parlak
	35 / 50 mm
	-10...+70 °C
	Genel taşıma; aşınma ve kesilmeye dayanıklı

	2,3 mm beyaz PVC bant
	2,3
	PVC üst / polyester alt
	40 / 60 mm*
	-10...+70 °C*
	Paketleme ve orta hizmet

	2,5 mm beyaz PVC bant
	2,5
	1 mm PVC üst kaplama
	50 / 60 mm*
	-10...+70 °C*
	Koli, paket ve genel sanayi

	2,5 mm yeşil PVC bant
	2,5
	1 mm PVC üst kaplama
	50 / 60 mm*
	-10...+70 °C*
	Koli, paket ve orta hizmet

	3,8 mm yeşil PVC bant
	3,8
	3 kat, 2 mm PVC üst
	80 / 100 mm*
	-10...+70 °C*
	Daha yüksek yük ve boyuna stabilite


Ürün açıklaması
Düz PVC bantlar ekonomik, kolay eklenebilir ve geniş kullanım alanına sahip genel amaçlı ürünlerdir. İnce yapılar küçük tamburlu hafif hatlarda; 2,5 mm ve üzeri yapılar ise daha yüksek stabilite isteyen paketleme ve üretim konveyörlerinde tercih edilir.


Grip ve Desenli PVC Bantlar
Yüzey deseni ürünün eğimde geri kaymasını sınırlar. Desen yüksekliği arttıkça toplam kalınlık ve minimum tambur ihtiyacı da genellikle artar.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	1,5 mm siyah antistatik grip PVC bant
	1,5
	İnce grip ve antistatik
	30 / 50 mm*
	-10...+70 °C*
	Elektronik parça ve hafif eğimli taşıma

	1,7 mm siyah grip PVC bant
	1,7
	İnce grip
	35 / 50 mm*
	-10...+70 °C*
	Paket ve küçük parça taşıma

	2,5 mm siyah super grip PVC bant
	2,5
	Yüksek tutuşlu desen
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Eğimli koli ve paket konveyörleri

	2,7 mm yeşil grip PVC bant
	2,7
	Grip yüzey
	60 / 70 mm*
	-10...+70 °C*
	Eğimli genel taşıma

	4,5 mm beyaz kare desenli PVC bant
	4,5
	Belirgin kare desen
	80 / 100 mm*
	-10...+70 °C*
	Gıda ambalajı ve eğimli taşıma

	5,2 mm beyaz rough top PVC bant
	5,2
	Kaba pürüzlü üst yüzey
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Çuval, koli ve bagaj

	5,2 mm siyah rough top PVC bant
	5,2
	Kaba pürüzlü üst yüzey
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Lojistik ve ağır paket

	5,2 mm yeşil rough top PVC bant
	5,2
	Kaba pürüzlü üst yüzey
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Eğimli paket ve genel sanayi

	Yaklaşık 5,5 mm yeşil super grip PVC bant
	5,4
	2 kat, yüksek tutuş
	60 / 70 mm
	-10...+80 °C
	Bagaj, koli ve paketli ürün


Yüzey seçimi
• Grip yüzey, küçük ve orta eğimlerde ürünün kaymasını azaltır.
• Rough top yüzey, koli, çuval ve bagajda daha yumuşak fakat yüksek sürtünmeli temas sağlar.
• Super grip yüzey, yüksek tutuş gereken eğimli konveyörlerde öncelikli seçenektir.


Gıda ve Özel Amaçlı PVC Bantlar
Beyaz gıda bantları temizlenebilirlik ve ürün görünürlüğü için; antistatik ve alev geciktirici bantlar ise proses riskine göre seçilir. Gıda temas uygunluğu üretici beyanıyla ayrıca doğrulanmalıdır.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	3 mm beyaz gıda tipi PVC bant
	3,0
	Beyaz PVC, çift kaplı
	60 / 80 mm*
	-10...+70 °C*
	Gıda hazırlama ve paketleme

	5 mm beyaz çift kaplı PVC bant
	5,0
	2 mm üst, 1 mm alt PVC
	100 / 150 mm*
	-10...+70 °C*
	Orta ağır gıda ve proses hatları

	6,1 mm beyaz çift kaplı PVC bant
	6,1
	3 katlı ağır yapı
	140 / 200 mm*
	-10...+70 °C*
	Yüksek stabilite isteyen gıda hatları

	7,4 mm beyaz çift kaplı PVC bant
	7,4
	4 katlı ağır yapı
	180 / 250 mm*
	-10...+70 °C*
	Ağır hizmet gıda ve proses konveyörleri

	2,5 mm siyah antistatik PVC bant
	2,5
	Antistatik yüzey
	50 / 70 mm*
	-10...+70 °C*
	Elektronik, ambalaj ve statik kontrollü hatlar

	2,5 mm siyah antistatik alev geciktirici PVC bant
	2,5
	Antistatik ve alev geciktirici
	60 / 80 mm*
	-10...+70 °C*
	Risk analizi gerektiren kapalı konveyörler

	3 mm siyah antistatik PVC bant
	3,0
	Kalın antistatik üst kaplama
	60 / 80 mm*
	-10...+70 °C*
	Orta hizmet statik kontrollü taşıma

	3,2 mm açık mavi çift kaplı PVC bant
	3,2
	PVC üst ve alt, parlak
	60 / 80 mm*
	-10...+70 °C*
	Gıda ve hijyen odaklı görünür taşıma


Kritik doğrulamalar
• Gıda temas uygunluğu, yağ dayanımı ve temizlik kimyasalı uyumu sipariş öncesinde belgelenmelidir.
• Alev geciktirici veya antistatik tanımı tek başına yeterli değildir; hedef standart ve ölçüm seviyesi belirtilmelidir.


PU Konveyör Bantları
Ziligen'in açık ürün tablosunda yer alan ince PU yapılar ile piyasada sık talep edilen 0,8-2 mm ticari kalınlıklar aynı seçim tablosunda birleştirilmiştir.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	0,5 mm siyah PU bant
	0,5
	Çok ince PU üst, polyester alt
	10 / 15 mm*
	-20...+80 °C*
	Hafif ürün ve çok küçük tambur

	0,7 mm beyaz PU bant
	0,7
	İnce mat PU, çift kaplı
	12 / 20 mm*
	-20...+80 °C*
	Gıda, kontrol ve hassas taşıma

	0,8 mm beyaz PU bant
	0,8
	İnce ve düz
	20 / 30 mm*
	-20...+80 °C*
	Hafif gıda ve ambalaj

	1 mm beyaz PU bant
	1,0
	Düz veya mat
	25 / 40 mm*
	-20...+80 °C*
	Gıda ve hassas paketleme

	1,1 mm beyaz mat antistatik PU bant
	1,1
	2 kat, mat ve antistatik
	20 / 30 mm*
	-20...+80 °C*
	Hassas ve statik kontrollü ürün

	1,1 mm beyaz ince dokulu PU bant
	1,1
	İnce dokulu yüzey
	20 / 30 mm*
	-20...+80 °C*
	Gıda ve hafif eğimli taşıma

	1,2 mm beyaz mat PU bant
	1,2
	2 kat, çift PU kaplı
	25 / 40 mm*
	-20...+80 °C*
	Gıda ve ambalaj

	1,3 mm beyaz PU bant
	1,3
	Düz yüzey
	30 / 50 mm*
	-20...+80 °C*
	Orta hizmet gıda prosesi

	1,5 mm beyaz PU bant
	1,5
	Düz yüzey
	40 / 60 mm*
	-20...+80 °C*
	Daha kararlı gıda ve ambalaj hattı

	2 mm beyaz PU bant
	2,0
	Düz, daha ağır yapı
	60 / 80 mm*
	-20...+80 °C*
	Orta ağır hizmet ve yüksek stabilite


PU bantların avantajı
PU bantlar PVC'ye göre daha ince ve esnek çözümler sunabilir. Bıçak sırtı, küçük tambur ve hassas transfer uygulamalarında avantajlıdır; ancak gıda uygunluğu ve hidroliz dayanımı seçilen gerçek ürün üzerinden kontrol edilmelidir.


Pamuk Polyester Keçe ve Fırın Bantları
ASBELT gıda konveyörleri içinde keçe ve fırın tipi pamuk bantları; Ziligen ise pamuk, polyester ve karışım dokuma bantlarını ayrı ürün grubu olarak listeler.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	1 mm polyester dokuma bant
	1,0
	Polyester üst ve alt
	20 / 30 mm*
	-10...+80 °C*
	Hafif taşıma ve tekstil

	1,5 mm polyester dokuma bant
	1,5
	Polyester üst ve alt
	30 / 40 mm*
	-10...+80 °C*
	Tekstil ve hafif proses

	1,5 mm pamuk polyester bant
	1,5
	Pamuk üst, polyester alt
	30 / 40 mm*
	-10...+80 °C*
	Hamur ve unlu mamul

	2 mm pamuk polyester bant
	2,0
	Pamuk üst, polyester alt
	40 / 50 mm*
	-10...+80 °C*
	Fırın ve gıda prosesi

	2,1 mm pamuk bant
	2,1
	Pamuk üst ve alt
	40 / 60 mm*
	-10...+80 °C*
	Hamur, un ve fırın taşıma

	2,3 mm pamuk bant
	2,3
	3 kat pamuk yapı
	50 / 70 mm*
	-10...+80 °C*
	Daha kararlı fırın uygulamaları

	2,5 mm pamuk polyester karışım bant
	2,5
	Karışım dokuma
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Genel fırın ve gıda

	2,5 mm polyester dokuma bant
	2,5
	3 kat polyester
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Tekstil ve orta hizmet

	4 mm polyester dokuma bant
	4,0
	4 kat ağır polyester
	100 / 150 mm*
	-10...+80 °C*
	Ağır dokuma ve proses hattı

	Keçe bant
	Ürüne göre
	Yumuşak keçe yüzey
	Ürüne göre
	Ürüne göre
	Profil, cam, hassas yüzey ve soğutma


Kullanım notu
Kaplamasız dokuma bantlarda nem, un ve yağ emilimi uygulamaya göre avantaj veya dezavantaj yaratabilir. Fırın ve hamur hatlarında bant temizliği, ek yapısı ve kenar saçaklanması ayrıca değerlendirilmelidir.


Havaalanı Mermer ve Taş Bantları
ASBELT bu uygulamaları ayrı ürün grubu olarak sunar. Ziligen'in ürün tablosu; rough top havaalanı tipleri ile PVC, TPE ve kauçuk kaplı ağır mermer bantlarının toplam kalınlıklarını yayımlar.
	Ürün açıklaması
	Kalınlık
mm
	Yapı ve yüzey
	Min tambur
N / T mm
	Sıcaklık
°C
	Kullanım

	2,5 mm siyah super grip havaalanı bandı
	2,5
	Yüksek tutuşlu PVC
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Bagaj kabul ve eğimli transfer

	5,2 mm siyah rough top havaalanı bandı
	5,2
	Kaba pürüzlü PVC
	60 / 80 mm*
	-10...+80 °C*
	Bagaj ayırma ve çıkış konveyörü

	5,4 mm yeşil super grip havaalanı bandı
	5,4
	2 kat yüksek tutuşlu PVC
	60 / 70 mm
	-10...+80 °C
	Eğimli bagaj ve paket taşıma

	5,2 mm yeşil PVC mermer bandı
	5,2
	Çift PVC kaplı ağır yapı
	120 / 180 mm*
	-10...+70 °C*
	Hafif mermer ve taş prosesi

	7 mm koyu mavi PVC mermer bandı
	7,0
	Kalın çift PVC kaplama
	160 / 250 mm*
	-10...+70 °C*
	Islak proses ve polisaj

	9 mm yeşil PVC mermer bandı
	9,0
	4 kat ağır PVC yapı
	200 / 300 mm*
	-10...+70 °C*
	Ağır mermer ve taş taşıma

	10 mm siyah TPE mermer bandı
	10,0
	TPE üst, PVC kauçuk alt
	250 / 350 mm*
	-20...+90 °C*
	Kesim ve polisaj hattı

	12 mm siyah kauçuk mermer bandı
	12,0
	Kalın kauçuk üst ve alt
	300 / 400 mm*
	-20...+80 °C*
	Darbe ve ağır taş taşıma

	13 mm siyah TPE mermer bandı
	13,0
	Ağır TPE ve PVC kauçuk
	300 / 450 mm*
	-20...+90 °C*
	Çok ağır taş prosesi


Ağır hizmet seçimi
Mermer ve taş bantlarında kalınlık tek başına yeterli değildir. Su, çamur, darbe, bant genişliği, gergi boyu ve ürün ağırlığı minimum tambur çapını ciddi biçimde değiştirir. Bu grupta yıldızlı değerler yalnız ilk proje hesabı içindir.


Uygulamaya Göre Bant Seçim Matrisi
Web sitesinde müşteriyi doğru ürün grubuna yönlendirmek için aşağıdaki kısa seçim tablosu kullanılabilir.
	Uygulama
	Önerilen ürün grubu
	Seçim nedeni
	Yük seviyesi

	Koli ve paket
	2-2,5 mm yeşil PVC
	Düz ve ekonomik
	Orta

	Eğimli koli ve çuval
	Rough top veya super grip PVC
	Yüksek tutuş
	Düşük orta

	Gıda ve ambalaj
	Beyaz PU veya gıda tipi beyaz PVC
	Temizlenebilir yüzey
	Uygulamaya göre

	Bıçak sırtı transfer
	0,5-1,2 mm ince PU
	Küçük tambur ve esneklik
	Yüksek

	Elektronik ve statik kontrollü hat
	Antistatik PVC veya PU
	Statik yük kontrolü
	Orta

	Fırın ve hamur
	Pamuk veya pamuk polyester
	Un ve hamurla uyumlu doku
	Orta

	Hassas yüzeyli ürün
	Keçe bant
	Yumuşak temas
	Düşük

	Havaalanı bagaj
	Rough top veya super grip PVC
	Tutuş ve darbe dayanımı
	Orta yüksek

	Mermer ve taş
	Kalın PVC TPE veya kauçuk bant
	Darbe ve ıslak proses dayanımı
	Çok yüksek


Sipariş öncesi gerekli bilgiler
• Bant eni ve sonsuz boyu
• Taşınan ürün, birim ağırlık ve toplam yük
• Tahrik tamburu ile dönüş tamburu çapları
• Konveyör eğimi, hız ve çalışma süresi
• Gıda teması, yağ, kimyasal, nem, sıcaklık ve antistatik ihtiyacı
• Düz ek, mekanik ek, kılavuz profil, palet veya kenar fitili ihtiyacı
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PVC  PU  DOKUMA  HAVAALANI  MERMER VE TAŞ
